**URINAL – TENNWÄNDE CABRI 828**  
In Cabrillant Verbundsicherheitsglas VSG aus  
2 x 5 mm Float Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
nach EN 12150-2. Beide Gläser in der Mitte ganzflächig   
emailliert, EVA – Folie 0,8 mm, alle Kanten flach  
poliert Stirnseitig mit 2 Radien 30 mm.  
Grösse 45 x 90 cm.  
  
Wandbefestigung der Urinal – Trennwand  
mittels zwei Kreuzbeschläge doppelt.  
Keine sichtbare Verschraubung.  
  
Konstruktionsteile:  
  
Sämtliche Verbindungselemente in Aluminium  
(DIN 1725) sind 100% korrosionsbeständig und  
umweltfreundlich. 100%-ige Recyclingmöglichkeit.  
  
Emailliertes Sicherheitsglas:  
  
Emailfarben Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige  
Recyclingmöglichkeit.